|  | Приложение 17 к Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов |
| --- | --- |

НОРМЫ БРАКОВКИ
элементов грузоподъемных кранов

| Элементы | Дефекты, при наличии которых элемент выбраковывается |
| --- | --- |
| Ходовые колеса кранов и тележек | 1. Трещины любых размеров |
|  | 2. Выработка поверхности реборды до 50 % от первоначальной толщины |
|  | 3. Выработка поверхности катания, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 2 % |
|  | 4. Разность диаметров колес, связанных между собой кинематически, более 0,5 %* |
| Блоки | 1. Износ ручья блока более 40 % от первоначального радиуса ручья |
| Барабаны | 1. Трещины любых размеров |
|  | 2. Износ ручья барабана по профилю более 2 мм |
| Крюки | 1. Трещины и надрывы на поверхности |
|  | 2. Износ зева более 10 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка |
| Шкивы тормозные | 1. Трещины и обломы, выходящие на рабочие и посадочные поверхности |
|  | 2. Износ рабочей поверхности обода более 25 % от первоначальной толщины |
| Накладки тормозные | 1. Трещины и обломы, подходящие к отверстиям под заклепки |
|  | 2. Износ тормозной накладки по толщине до появления головок заклепок или более 50 % от первоначальной толщины |

______________________________

* Для механизмов с центральным приводом.